柔软型防波套

柔型防波套采用镀锡软铜线编织成空心套。

编织密度大于85%。

用途：适用于作电线电缆的屏蔽层或作接地线。

柔软型防波套结构参数

| 型 号 | 单股直径 mm | 防波管直径mm |  | 计算重量（不计管芯） Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小 | 最大 |  |
| P 1*2R | 0.10 | 1 | 2 | 3.87 |
| P 2*4R | 0.10 | 2 | 4 | 6.38 |
| P 4*5R | 0.10 | 4 | 5 | 12.0 |
| P 3*6R | 0.10 | 3 | 6 | 14.10 |
| P 6*10R | 0.10 | 6 | 10 | 21.20 |
| P 10*16R | 0.15 | 10 | 16 | 49.80 |
| P 16*24R | 0.15 | 16 | 24 | 82.00 |
| P 24*30R | 0.20 | 24 | 30 | 10.70 |