航空用聚四氟乙烯绝缘电线

一、概述：

航空用聚四氟乙烯绝缘，按照HB6150-88标准生产，该类产品具有卓越的耐高温性能 ，优良的化学性能， 耐潮湿 、阻燃等优点。主要用于600V以下电子设备、仪器仪表线路、飞机布线及其它电器装置的内部连接等

二、产品型号及结构：（示意图）

1镀银导体   2聚四氟乙烯绝缘     1镀银导体2聚四氟乙烯绝缘 3镀银铜线屏蔽

图1　 AF-250                        图2  AFP-250

表  1

| 安装线 | 聚四氟乙烯绝缘 | 屏蔽 | 护套 | 温度 等级 | 绝缘改型 （可熔性聚四氟乙烯） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | F | P | H | 250 | -1 |

表  2

| 型号 |  | 名称 |
| --- | --- | --- |
| AF-250 | AF-250-1 | 镀银铜线芯聚四氟乙烯绝缘电线 |
| AFP-250 | AFP-250-1 | 镀银铜线芯聚四氟乙烯绝缘屏蔽电线 |
| AFPH-250 | AFPH-250-1 | 镀银铜线芯聚四氟乙烯绝缘屏蔽护套电线 |

三、产品主要性能：

1. 额定电压：交流 600V

2. 电线线芯长期工作温度 200℃,短期工作温度 250℃（500小时）。

3. 电线使用的最低环境温度-65℃。

四、常用规格结构数据表:（可根据用户特殊需要定做）

| 标称 截面 mm2 | 线芯结构 根数/直径 mm | 成品电线外径及偏差 mm |  |  |  | 成品电线最大外径 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AF-250 | AF-250-1 | AFP-250 | AFP-250-1 | AFPH-250 | AFPH-250-1 |
| 0.06 | 7/0.10 | 0.9±0.07 | ----- | 1.35±0.10 | ----- | 2.10 | ----- |
| 0.12 | 7/0.15 | 1.08±0.07 | ----- | 1.50±0.15 | ----- | 2.30 | ----- |
| 0.20 | 7/0.20 | 1.25±0.15 | ----- | 1.75±0.20 | ----- | 2.55 | ----- |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.45±0.15 | 1.40±0.10 | 1.95±0.20 | 1.90±0.20 | 2.75 | 2.70 |
| 0.50 | 19/0.18 | 1.65±0.15 | 1.55±0.10 | 2.15±0.20 | 2.00±0.20 | 2.95 | 2.80 |
| 0.75 | 19/0.23 | 1.90±0.15 | 1.85±0.10 | 2.40±0.20 | 2.35±0.20 | 3.20 | 3.15 |
| 1.00 | 19/0.26 | 2.05±0.15 | 2.00±0.10 | 2.65±0.20 | 2.50±0.20 | 3.45 | 3.30 |
| 1.20 | 19/0.28 | 2.25±0.15 | 2.15±0.10 | 2.85±0.25 | 2.65±0.20 | 3.70 | 3.45 |
| 1.50 | 19/0.32 | 2.45±0.15 | 2.30±0.10 | 3.05±0.25 | 2.90±0.20 | 4.00 | 3.80 |
| 2.00 | 19/0.37 | 2.70±0.15 | 2.65±0.10 | 3.30±0.25 | 3.25±0.20 | 4.25 | 4.20 |
| 2.50 | 19/0.41 | 3.10±0.20 | 2.95±0.10 | 3.70±0.30 | 3.55±0.25 | 4.70 | 4.50 |
| 3.00 | 37/0.32 | 3.30±0.20 | 3.15±0.15 | 4.00±0.30 | 3.75±0.25 | 5.00 | 4.70 |
| 4.00 | 37/0.37 | 3.60±0.20 | 3.50±0.15 | 4.30±0.30 | 4.10±0.25 | 5.35 | 5.10 |
| 5.00 | 37/0.40 | 4.10±0.20 | 4.00±0.15 | 4.85±0.30 | 4.60±0.25 | 5.95 | 5.60 |
| 6.00 | 37/0.45 | 4.25±0.20 | 4.25±0.15 | 5.15±0.30 | 4.85±0.25 | 6.25 | 5.85 |