航空航天用含氟聚合物绝缘电线电缆导体直流电阻

表  1

| 标称 截面 mm2 | 最大直流电阻Ω/km 20℃ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单芯 |  |  | 绞合 |  |  |
|  | 镀银导体 | 镀镍导体 | 镀锡导体 | 镀银导体 | 镀镍导体 | 镀锡导体 |
| 0.06 | 330 | 363 | --- | 337 | 371 | --- |
| 0.08 | 227 | 250 | --- | 232 | 255 | --- |
| 0.14 | 126 | 138 | 136 | 129 | 141 | 139 |
| 0.20 | 83.5 | 92.0 | 90.4 | 85.2 | 93.8 | 92.2 |
| 0.4/0.3 | 49.5 | 52.5 | 53.1 | 50.5 | 53.6 | 54.2 |
| 0.6/0.5 | 30.2 | 32.1 | 32.4 | 30.8 | 32.8 | 33.1 |
| 0.75 | 22.7 | 24.3 | 24.6 | 23.2 | 24.8 | 25.1 |
| 1.00 | 19.0 | 20.0 | 20.4 | 19.4 | 20.4 | 20.8 |
| 1.20 | 15.3 | 16.4 | 16.6 | 15.6 | 16.7 | 16.9 |
| 1.50 | 11.7 | 12.6 | 12.7 | 12.0 | 12.9 | 13.0 |
| 2.00 | 9.45 | 9.84 | 10.0 | 9.65 | 10.0 | 10.2 |
| 2.50 | 6.86 | 7.37 | 7.43 | ---- | ---- | ---- |
| 3.00 | 6.23 | 6.50 | 6.63 | ---- | ---- | ---- |
| 4.00 | 4.51 | 4.83 | 4.88 | ---- | ---- | ---- |
| 5.00 | 3.90 | 4.07 | 4.13 | ---- | ---- | ---- |
| 6.00 | 3.05 | 3.26 | 3.30 | ---- | ---- | ---- |
| 8.00 | 2.16 | 2.28 | 2.30 | ---- | ---- | ---- |