实芯聚四氟乙烯绝缘同轴射频电缆

一、 概述：

实芯聚四氟乙烯绝缘同轴射频电缆，按照SJ1563-80及其他军用标准生产制造，具有衰减小、耐高温﹑耐潮湿﹑耐腐蚀﹑阻燃烧﹑可靠性高等多种特点。适用于通信﹑广播及其他电子设备传输射频信号。

二、 电缆代号及型号：

S  F  F  --     --     --

1（或省略）    单层编织

2              双层编织

绝缘外径

特性阻抗

F    聚全氟乙丙烯护套

F    实芯聚四氟乙烯绝缘

S    同轴射频电缆

三、 结构示意图

图 1                         图 2

内导体    绝缘   外导体  护套           内导体  绝缘  外导体（双层）  护套

四、 使用特性

使用温度：-55℃～200℃

五  结构数据及主要性能:(可以提供12.5、25、35、75、95等特性阻抗,除阻抗不同其余参数不变)

| 型号 | 内导体 根数/直径 mm | 标称 绝缘外径 mm | 标称 电缆外径 mm | 标称 特性阻抗 Ω | 衰减常数 ≤dB/100m |  |  | 试验电压 kV | 计算重量 kg/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 30 MHz | 200 MHz | 3000 MHz |  |  |
| SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | 1.8 | 50 | 33 | 85 | 340 | 1.2 | 7.51 |
| SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.50 | 2.55 |  | 19 | 50 | 200 | 2.0 | 16.0 |
| SFF-50-1.5-2 | 7/0.18 | 1.50 | 3.2 |  | 19 | 50 | 200 | 2.0 | 28.0 |
| SFF-50-2-1 | 1/0.73 | 2.20 | 3.3 |  | 12 | 31 | 127 | 3.0 | 26.3 |
| SFF-50-2-2 | 1/0.73 | 2.20 | 4.0 |  | 12 | 31 | 127 | 3.0 | 44.4 |
| SFF-50-3-1 | 1/0.93 | 3.00 | 4.5 |  | 8.6 | 23 | 95 | 4.2 | 50.4 |
| SFF-50-3-2 | 1/0.93 | 3.00 | 5.5 |  | 8.6 | 23 | 95 | 4.2 | 79.4 |
| SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.60 | 6.4 |  | 5.7 | 15 | 67 | 6.5 | 86.9 |
| SFF-50-7 | 7/0.82 | 7.30 | 9.2 |  | 4.4 | 12 | 52 | 10 | 191.8 |
| SFF-50-9 | 7/1.0 | 9.00 | 11.0 |  | 3.0 | 9.3 | 45 | 12 | 275.9 |

五、结构数据及主要性能：(续)

| 型号 | 内导体 根数/直径 mm | 标称 绝缘外径 mm | 标称 电缆外径 mm | 标称 特性阻抗 Ω | 衰减常数 ≤dB/100m |  |  | 试验电压 kV | 计算重量 kg/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 30 MHz | 200 MHz | 3000 MHz |  |  |
| SFF-75-1 | 1/0.17 | 0.87 | 1.8 | 75 | 28 | 74 | 290 | 1.0 | 7.28 |
| SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5 | 2.55 |  | 20 | 50 | 200 | 1.8 | 15.2 |
| SFF-75-1.5-2 | 7/0.10 | 1.5 | 3.2 |  | 20 | 50 | 200 | 1.8 | 27.2 |
| SFF-75-1.6-1 | 7/0.10 | 1.5 | 2.55 |  | 20 | 50 | 200 | 1.8 | 15.2 |
| SFF-75-3-1 | 1/0.55 | 3.0 | 4.5 |  | 8.6 | 23 | 95 | 3.6 | 47.4 |
| SFF-75-3-2 | 1/0.55 | 3.0 | 5.5 |  | 8.6 | 23 | 95 | 3.6 | 76.5 |
| SFF-75-5 | 1/0.82 | 4.6 | 6.4 |  | 5.7 | 15 | 66 | 5.5 | 88.5 |
| SFF-75-7 | 7/0.45 | 7.3 | 9.2 |  | 4.4 | 12 | 53 | 8.5 | 175.9 |
| SFF-100-7 | 1/0.70 | 7.3 | 9.2 | 100 | 4.5 | 12 | 53 | 6.5 | 171.5 |