美国军用规范几种常用的实芯聚四氟乙烯绝缘同轴辐射电缆

一、实芯聚四氟乙烯绝缘同轴射频电缆

用途： 适用于无线电通讯﹑广播及军用设备中传输信号等；

标准：MIL-C-17 及相关分类规范；

工作温度：  -55~200℃

二、结构数据及主要性能：

| 型号 | 内导体 |  | 绝缘外径 mm | 护套 |  | 特性 阻抗 Ω | 衰减常数 ≤dB/100m | 试验 电压 kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料 | 根数/直径 mm |  | 材料 | 外径 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400MHz |  |
| RG178B/U | SCT | 7/0.10 | 0.84±0.05 | FEP | 1.80±0.10 | 50±2 | 109.1 | 2.0 |
| RG316/U | SCT | 7/0.17 | 1.52±0.08 | FEP | 2.49±0.10 |  | 68.9 | 2.0 |
| RG316DT/U | SCT | 7/0.17 | 1.52±0.08 | FEP | 2.90±0.10 |  | 68.9 | 2.0 |
| RG141A/U | SCT | 1/0.94 | 2.95±0.12 | FEP | 4.32±0.12 |  | 28.4 | 5.0 |
| RG142B/U | SCT | 1/0.94 | 2.95±0.12 | FEP | 4.95±0.12 |  | 38.7 | 5.0 |
| RG400 | SC | 19/0.20 | 2.95±0.12 | FEP | 4.95±0.12 |  | 34.4 | 5.0 |
| RG179B/U | SCT | 7/0.10 | 1.60±0.08 | FEP | 2.55±0.12 | 75±3 | 68.9 | 2.0 |