实芯聚四氟乙烯绝缘半柔同轴射频电缆

一、 概述

实芯聚四氟乙烯绝缘半柔射频电缆，具有屏蔽性好、使用频率高、驻波比小、功率大、可靠性高等各种特点，相对于半硬电缆更柔软，可多次重复弯折。该类电缆适用于微波、射频设备和移动基站、延迟线和其它电子设备的信号连线。

二、 电缆代号及型号

S  F     --     --     --

1     内导体为镀银铜包钢线

省略   内导体为镀银铜线

绝缘外径

特性阻抗

T铜管外导体（镀锡,镀银,镀镍及镀三元合金）

F实芯聚四氟乙烯绝缘

S同轴射频电缆

三、 结构示意图

内导体     绝缘      铜管外导体

四、使用特性

工作温度：  -55~165℃ （SFX及SFXF）

-20~90℃  （SFXH）

-55~200℃（镀银/镀镍铜管外导体）

SFX  实芯聚四氟乙烯绝缘半柔同轴射频电缆

结构数据及主要性能：

| 型号 | 内导体 根数/直径 mm | 标称 绝缘外径 mm | 标称 电缆外径 mm | 标称 特性阻抗 Ω | 衰减常数 ≤dB/100m |  |  | 试验 电压 kV | 最小弯曲半径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1GHz | 3GHz | - 10GHz |  |  |
| SFX-50-1 | SC1/0.28 | 0.92 | 1.18 | 50 | 148 | 268 | 562 | 2.0 | 4.5 |
| SFX-50-2 | SC1/0.51 | 1.68 | 2.18 |  | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.0 |
| SFX-50-2-1 | SCT1/0.51 | 1.68 | 2.18 |  | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.0 |
| SFX-50-3 | SC1/0.94 | 2.98 | 3.58 |  | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 11 |
| SFX-50-3-1 | SCT1/0.94 | 2.98 | 3.58 |  | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 11 |
| SFX-50-5 | SC1/1.63 | 5.30 | 6.0 |  | 24.6 | 52.5 | 108.3 | 7.5 | 16 |

注：SFX-50-5相当于RG401，SFX-50-3相当于1673,SM141,RG402，SFX-50-2相当于1671,SM086,RG405，SFX-50-1相当于SM047。

可以根据需要提供12.5、25、35、75、95等特性阻抗的半柔电缆，除阻抗不同其余参数不变。

SFXF  SFXH  实芯聚四氟乙烯绝缘带护套半柔同轴射频电缆

结构数据及主要性能：

| 型号 | 内导体 根数/直径 mm | 标称 绝缘外径 mm | 标称 电缆外径 mm | 标称 特性阻抗 Ω | 衰减常数 ≤dB/100m |  |  | 试验 电压 kV | 最小弯曲半径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1GHz | 3GHz | - 10GHz |  |  |
| SFXF-50-1 | SC1/0.28 | 0.92 | 1.55 | 50 | 124.5 | 187.2 | 378.7 | 2.0 | 5.0 |
| SFXF-50-2 | SC1/0.51 | 1.68 | 2.70 |  | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.0 |
| SFXF-50-2-1 | SCT1/0.51 | 1.68 | 2.70 |  | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.0 |
| SFXF-50-3 | SC1/0.94 | 2.98 | 4.20 |  | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 11 |
| SFXF-50-3-1 | SCT1/0.94 | 2.98 | 4.20 |  | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 11 |
| SFXF-50-5 | SC1/1.63 | 5.30 | 6.10 |  | 24.6 | 52.5 | 108.3 | 7.5 | 16 |
| SFXH-50-1 | SC1/0.28 | 0.92 | 2.00 | 50 | 124.5 | 187.2 | 378.7 | 2.0 | 5.0 |
| SFXH-50-2 | SC1/0.51 | 1.68 | 3.00 |  | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.0 |
| SFXH-50-2-1 | SCT1/0.51 | 1.68 | 3.00 |  | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.0 |
| SFXH-50-3 | SC1/0.94 | 2.98 | 4.50 |  | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 11 |
| SFXH-50-3-1 | SCT1/0.94 | 2.98 | 4.50 |  | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 11 |
| SFXH-50-5 | SC1/1.63 | 5.30 | 7.50 |  | 24.6 | 52.5 | 108.3 | 7.5 | 16 |

注：F为氟塑料护套，H为PV塑料护套。

可以根据需要提供12.5、25、35、75、95等特性阻抗的半柔电缆，除阻抗不同其余参数不变。