实芯聚四氟乙烯绝缘半硬同轴射频电缆

一、 概述

实芯聚四氟乙烯绝缘半硬同轴射频电缆具有屏蔽性好、使用频率高、驻波比小、功率大、可靠性高等各种特点,执行GJB973-1990。适用于微波、射频设备和采用类似技术的高频、超高频电子装置中。

二、 电缆代号及型号

S  F     --     --     --

1     内导体为镀银铜包钢线

省略   内导体为镀银铜线

绝缘外径

特性阻抗

T铜管外导体（镀锡,镀银,镀镍及镀三元合金）

F实芯聚四氟乙烯绝缘

S同轴射频电缆

三、 结构示意图

内导体       绝缘       铜管外导体

四、使用特性

工作温度：  -55~125℃（铜管外导体）

-55~165℃（镀锡/镀三元合金铜管外导体）

-55~200℃（镀银/镀镍铜管外导体）

五、结构数据及主要性能：(表一)

| 型号 | 内导体 根数/直径 mm | 标称 绝缘外径 mm | 标称 电缆外径 mm | 标称 特性阻抗 Ω | 衰减常数 ≤dB/100m |  |  | 试验 电压 kV | 最小弯曲芯棒直径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 1GHz | 3GHz | 10GHz |  |  |
| SFT-50-0.6 | SC1/0.20 | 0.66 | 0.92 | 50 | 187 | 295 | 612 | 1.0 | 3 |
| SFT-50-1 | SC1/0.28 | 0.92 | 1.18 |  | 145 | 268 | 562 | 2.0 | 5.0 |
| SFT-50-2 | SC1/0.51 | 1.68 | 2.18 |  | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.3 |
| SFT-50-2-1 | SCT1/0.51 | 1.68 | 2.18 |  | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 5.0 | 6.3 |
| SFT-50-3 | SC1/0.92 | 2.98 | 3.58 |  | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 12 |
| SFT-50-3-1 | SCT1/0.92 | 2.98 | 3.58 |  | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 12 |
| SFT-50-5 | SC1/1.63 | 5.30 | 6.0 |  | 24.6 | 52.5 | 108.3 | 7.5 | 16 |

注： SC---镀银铜线 ， SCT ---镀银铜包钢线。50-3相当于RG402 , 50-2相当于RG405

六、结构数据及主要性能：(表二)

| 型号 | 内导体 根数/直径 mm | 标称 绝缘外径 mm | 标称 电缆外径 mm | 标称 特性阻抗 Ω | 衰减常数 ≤dB/100m |  |  | 试验 电压 kV | 最小弯曲芯棒直径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 1GHz | 3GHz | 10GHz |  |  |
| SFT-25-2 | SC1/0.96 | 1.68 | 2.18 | 25 | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 3.0 | 6.3 |
| SFT-35-2 | SC1/0.79 | 1.68 | 2.18 | 35 | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 3.0 | 6.3 |
| SFT-25-3 | SC1/1.63 | 1.68 | 2.18 | 25 | 80.2 | 120.0 | 287.5 | 4.0 | 6.3 |
| SFT-35-3 | SC1/1.37 | 2.98 | 3.58 | 35 | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 12 |
| SFT-75-3 | SC1/0.51 | 2.98 | 3.58 | 75 | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 12 |
| SFT-95-3 | SC1/0.32 | 2.98 | 3.58 | 95 | 39.4 | 68.9 | 144.7 | 5.0 | 12 |
| SFT-75-5 | SC1/0.92 | 5.30 | 6.0 | 75 | 24.6 | 52.5 | 108.3 | 7.5 | 16 |

注： 可按需要生产10~100欧姆其他特性阻抗的电缆，除阻抗外其它参数不变。