硅橡胶绝缘高压安装软电线

一、概述：

镀锡铜芯硅橡胶绝缘电线适用于电子设备高压安装和讯号连接；

执行企业技术标准；

使用特点：电线的长期工作温度为180℃。

二、产品型号：

| 型号及规格 | AGG-5 | AGG-10 | AGG-15 | - AGG-20 | AGG-25 | AGG-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压（DC）KV | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

三、产品主要性能：

（1）导电线芯直流电阻应符合下表要求

（2）电线能经受直流电阻试验

（3）电线应能经受GB5013.1表1中的热延伸试验

（4）电线应能经受(200±5)℃,96h的耐热试验

（5）电线应能经受(-60±2)℃,2h的低温试验

四、产品结构参数：

| 型号 | 标称截面 mm2 | 导体 结构 n/mm | 绝缘标称厚度 mm | 电线 平均外径上限 mm | 20℃导体 最大直流电阻 Ω/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGG-5 | 0.2 | 7/0.20 | 0.9 | 2.7 | 95.0 |
|  | 0.5 | 7/0.30 | 1.0 | 3.2 | 40.1 |
|  | 1.0 | 19/0.26 | 1.2 | 4.1 | 20.1 |
| AGG-10 | 0.2 | 7/0.20 | 1.1 | 3.1 | 95.0 |
|  | 0.5 | 7/0.30 | 1.2 | 3.6 | 40.1 |
|  | 1.0 | 19/0.26 | 1.4 | 4.5 | 20.1 |
| AGG-15 | 0.2 | 7/0.20 | 1.4 | 3.8 | 95.0 |
|  | 0.5 | 7/0.30 | 1.5 | 4.3 | 40.1 |
|  | 1.0 | 19/0.26 | 1.7 | 5.2 | 20.1 |
| AGG-20 | 0.2 | 7/0.20 | 1.8 | 4.6 | 95.0 |
|  | 0.5 | 7/0.30 | 1.9 | 5.2 | 40.1 |
|  | 1.0 | 19/0.26 | 2.1 | 6.0 | 20.1 |
| AGG-25 | 0.2 | 7/0.20 | 2.3 | 5.7 | 95.0 |
|  | 0.5 | 7/0.30 | 2.4 | 6.3 | 40.1 |
|  | 1.0 | 19/0.26 | 2.6 | 7.1 | 20.1 |
| AGG-30 | 0.2 | 7/0.20 | 2.9 | 7.1 | 95.0 |
|  | 0.5 | 7/0.30 | 3.0 | 7.6 | 40.1 |
|  | 1.0 | 19/0.26 | 3.2 | 8.5 | 20.1 |

注:可根据客户的需要订做各种规格