硅橡胶绝缘及护套软电缆

一、标准：

企业技术标准

二、使用特性：

电线额定电压为300/500V或450/750V

最高允许工作温度为180℃

三、产品型号名称：

| 型 号 | 名 称 |
| --- | --- |
| RGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套软电缆 |
| RGBG | 硅橡胶绝缘编织硅橡胶护套软电缆 |
| RGBGB | 硅橡胶绝缘编织硅橡胶护套外编织软电缆 |
| RGGB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套外编织软电缆 |
| RGPG | 硅橡胶绝缘屏蔽硅橡胶护套软电缆 |

四、技术要求：

（1）导体电阻应符合下表表规定；

（2）芯数可从2芯至37芯；

（3）电缆中绝缘线芯应经受交流50Hz电压试验,试验电压值分别为1.5KV和2KV，试验时间5min。

4、结构参数：

| 标称截面 mm2 | 导体结构 n/mm | 绝缘标称厚度mm |  | 20℃时导电线芯 最大直流电阻Ω/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300/500V | 450/750V |  |
| 0.14 | 8/0.15 | 0.40 | 0.60 | 143 |
| 0.20 | 12/0.15 | 0.40 | 0.60 | 95.0 |
| 0.30 | 16/0.15 | 0.40 | 0.60 | 71.2 |
| 0.40 | 23/0.15 | 0.40 | 0.60 | 49.6 |
| 0.50 | 16/0.20 | 0.40 | 0.60 | 40.1 |
| 0.75 | 24/0.20 | 0.40 | 0.60 | 26.7 |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.40 | 0.60 | 20.0 |
| 1.50 | 30/0.25 | 0.40 | 0.70 | 13.7 |
| 2.00 | 40/0.25 | 0.50 | 0.80 | 9.48 |
| 2.50 | 50/0.25 | 0.50 | 0.80 | 8.21 |
| 4.00 | 56/0.30 | 0.50 | 0.80 | 5.09 |
| 6.00 | 84/0.30 | 0.60 | 0.80 | 3.39 |
| 10.00 | 84/0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.95 |
| 16.00 | 126/0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.24 |