防波套

防波套采用镀锡软铜线编织成空心套。

编织密度大于85%。

用途：适用于作电线电缆的屏蔽层或作接地线。

执行标准：JB2572-1997。

防波套结构参数

| 型 号 | 单股直径mm | 防波套直径mm |  | 计算重量 Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小 | 最大 |  |
| P 2*4 | 0.10 | 2 | 4 | 6.28 |
| P 4*5 | 0.12 | 4 | 5 | 14 |
| P 3*6 | 0.12 | 3 | 6 | 16.96 |
| P 6*10 | 0.15 | 6 | 10 | 33.93 |
| P 10*16 | 0.20 | 10 | 16 | 60.32 |
| P 16*24 | 0.30 | 16 | 24 | 135.7 |
| P 24*30 | 0.30 | 24 | 30 | 152.7 |
| P 30*40 | 0.30 | 30 | 40 | 204.3 |
| P 40*55 | 0.30 | 40 | 55 | 271.40 |
| P 55*60 | 0.30 | 55 | 60 | 339.3 |
| P 60*80 | 0.30 | 60 | 80 | 407.15 |